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		SCHEDA TECNICA
      intonaco livigni 	(pettinato)

                                                                                                        E’ L’INTONACO NATURALE PER  ECCELLENZA ESSENDO PRESENTI NELLA SUA FORMULAZIONE PRODOTTI MINERALI NATURALI: CALCE IDRATA , CEMENTO E ADDITIVI NATURALI CHE LO RENDONO IMPERMEABILIZZANTE E ALTAMENTE INDICAZIONI DI IMPIEGO TRASPIRANTE

[bookmark: _Hlk180048502]                             INDICAZIONI DI IMPIEGO

INDICAZIONI PER    L’APPLICAZIONE 








    
 
        Intonaco di rifinitura dall’aspetto rustico   

Il prodotto va applicato su superfici accuratamente bagnate . Temperatura ambiente :min+ 8°C/max +30°C. Proteggere il prodotto in fase di applicazione in presenza di forte vento, pioggia o di sole battente. Inumidire il supporto prima dell’applicazione.Il prodotto va impastato con la betoniera o con un agitatore a basso numero di giri, miscelando la malta con circa 4/5 litri di acqua pulita per sacco. Deve essere installato con frattone di legno in due mani su un substrato grezzo opportunamente stagionato, i cui leganti  devono essere necessariamente calce e cemento. Attendere un primo indurimento e applicare la seconda mano . A superficie parzialmente asciutta procedere alla pettinatura al fine di creare il tipico effetto. Proseguire quindi con la spazzolatura della superficie con una scopa non troppo rigida in modo  da asportare il granello non ancorato

 
 
  CARATTERISTICHE                                                                                      Granulometria: da 1 a 1.2 mm 
   TECNICHE                                                                                                  Sovraverniciabilità: 
[bookmark: _Hlk180131506]        dopo circa 7 gg. dall’applicazione  
                Colori : bianco e colorato



 RESA                                                                                                           Circa 9 mq. per quintale

IMMAGAZZINAGGIO                                                                        Conservare all’asciutto per un periodo 
                                                                                                                  non superiore a 90gg 
                                                                                                                 Confezione sacco da Kg.25

INDICAZIONI DI                                                               
SICUREZZA                                                                                                           Vedi scheda di sicurezza allegata           
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