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	  SCHEDA TECNICA
                              k2 
                      adesivo per piastrelle
                                   k2 è un adesivo cementizio migliorato (c2TE) PER LA POSA  INTERNA/ESTERNA DI PIASTRELLE CERAMICHE , MATERIALE LAPIDEO ,E MOSAICI DI OGNI TIPO A  PAVIMENTO , PARETE SOFFITTO .  
 
INDICAZIONI DI IMPIEGO
                          Applicabile come adesivo per l’incollaggio di piastrelle ceramiche                                                            (monocottura, bicottura , grès porcellanatocotto etc..), materiali lapideo su:
                                             -    Pareti ad intonaco cementizio e malta
                                          -  Pareti in blocchi di calcestruzzo cellulare
                                          -  Massetti cementizi , stagionati ed asciutti 
                                                                 -  Pareti verniciate in interni accertandosi che la pittura sia ben ancorata
                                - Sovrapposizione di piastrelle su pavimentazione già esistente 
-Ideale per grandi formati


       
CARATTERISTICHE                                                                                                          Facile  lavorabilità
      TECNICHE                                                                                                                Aspetto: polvere bianca 
                                                                                                                Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
                                                              Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e alla       
                                                                                                                                                  temperatura esterna . 
                                                                                 Calpestabilità :I pavimenti sono calpestabili dopo c.a. 24 ore  
                                                          Fuga:  Le fughe tra le piastrelle può essere applicata dopo circa 4-8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento  
                                                                                                                                         Resa: da 3 a 4 kg per mq
	
INDICAZIONI PER                                   Il sottofondo deve essere pulito da polveri, oli e grassi     
L’APPLICAZIONE
· Acqua di impasto circa 7/8 lt. Versare prima l’acqua e poi il prodotto         lentamente,        miscelando       l’impasto con un  agitatore fino ad ottenere la consistenza desiderata
· Durata dell’impasto circa 8 ore
· Applicare in spessori fino a 3/4mm per strato

· Temperatura di appliicazione :da +5°C a +35°C.
· Evitare l’applicazione in presenza di gelo,forte vento e
· pioggia  o di sole battente

· Applicare manualmente con spatola di acciaio dentata, 

· Non mescolare mai con altri materiali o additivi

· Nel caso la piastrella sia polverosa lavarla tuffandola in acqua 

· Le piastrelle devono essere applicate esercitando una buona pressione per assicurarne la bagnatura.


· Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l’utilizzo.   
  
                                                       
  

[bookmark: _Hlk179980104]IMMAGAZZINAGGIO                    Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato  negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.
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INDICAZIONI DI    SICUREZZA                                                                                                       Vedi scheda di  sicurezza allegata  
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