# SCHEDA TECNICA

# k2

# adesivo per piastrelle

k2 è un adesivo cementizio migliorato (c2TE) PER LA POSA  INTERNA/ESTERNA DI PIASTRELLE CERAMICHE , MATERIALE LAPIDEO ,E MOSAICI DI OGNI TIPO A  PAVIMENTO , PARETE SOFFITTO .

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile come adesivo per l’incollaggio di piastrelle ceramiche                                                            (monocottura, bicottura , grès porcellanatocotto etc..), materiali lapideo su:

-    Pareti ad intonaco cementizio e malta

-  Pareti in blocchi di calcestruzzo cellulare

-  Massetti cementizi , stagionati ed asciutti

-  Pareti verniciate in interni accertandosi che la pittura sia ben ancorata

- Sovrapposizione di piastrelle su pavimentazione già esistente

-Ideale per grandi formati

CARATTERISTICHE                                                                                                          Facile  lavorabilità
      TECNICHE                                                                                                                Aspetto: polvere bianca 
                                                                                                                Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
                                                              Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e alla       
                                                                                                                                                  temperatura esterna .

Calpestabilità :I pavimenti sono calpestabili dopo c.a. 24 ore

Fuga:  Le fughe tra le piastrelle può essere applicata dopo circa 4-8 ore a parete e dopo 24 ore a pavimento

Resa: da 3 a 4 kg per mq

INDICAZIONI PER                                   Il sottofondo deve essere pulito da polveri, oli e grassi

L’APPLICAZIONE

          - Acqua di impasto circa 7/8 lt. Versare prima l’acqua e poi il prodotto         lentamente,        miscelando       l’impasto con un  agitatore fino ad ottenere la consistenza desiderata

          - Durata dell’impasto circa 8 ore

          - Applicare in spessori fino a 3/4mm per strato

          - Temperatura di appliicazione :da +5°C a +35°C.

          - Evitare l’applicazione in presenza di gelo,forte vento e

          - pioggia  o di sole battente

          - Applicare manualmente con spatola di acciaio dentata,

          - Non mescolare mai con altri materiali o additivi

          - Nel caso la piastrella sia polverosa lavarla tuffandola in acqua

          - Le piastrelle devono essere applicate esercitando una buona pressione per assicurarne la bagnatura.

          - Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l’utilizzo.

IMMAGAZZINAGGIO                    Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato  negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.

Colorificio Militello s.r.l.                                                                                                                 TEL. 0922 479302
Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (AG)          mail: colmilitello@gmail.com                                                               colmilitello@gmail.com