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SCHEDA TECNICA
BETONfibra
intonaco fibrorinforzato
BIANCO E GRIGIO





Intonaco premiscelato
 composto da leganti   idraulici, fibre,       
sabbie selezionate ed additivi specifici per migliorarne la lavorabilita’ e   l’adesione


                        
INDICAZIONI DI IMPIEGO  Applicabile come intonaco di fondo, su supporti adeguatamente
     preparati , asciutti, puliti e stagionati come:
     Murature miste/Calcestruzzo /Murature in laterizio e termo
     laterizio/  Blocchi in cemento /Pietra naturale(tufo e arenaria)
	Nel caso di utilizzo come intonaco, non applicabile su :
· Supporti in gesso
· Supporti verniciati
· Supporti vecchi con scarsa consistenza senza aver eseguito prima una adeguata preparazione 
· Murature soggette a risalita di umidità
· Supporti in fibrocemento o pannelli isolanti

Essendo un prodotto di fondo deve essere sempre coperto da un sistema di finitura


                                                  


CARATTERISTICHE 
TECNICHE






 Peso specifico: 1,4 c.a. kg/l
Aspetto: polvere bianca o grigia
Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e alla temperatura esterna. 
L’installazione di prodotti di finitura (prodotti a base di silicati, acril-silossanici, vinilici, acrilici sia fratazzati che a pittura idoneamente fissativati) dovrà avvenire dopo almeno 8 giorni dall’installazione, a supporto completamente asciutto.
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·   Versare prima l’acqua e poi il prodotto lentamente miscelando l’impasto con un agitatore meccanico (a basso numero di giri) fino ad ottenere la consistenza desiderata.
· È consigliabile inumidire il supporto prima dell’applicazione, in particolare nei periodi caldi.
· Dopo aver bagnato leggermente il supporto applicare manualmente con fratazzo di acciaio a due mani, eseguendo spessori massimi di 3-4 mm. per strato in base al tipo di supporto
· Rifinire ,quindi, con fratazzo a spugna
· Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
· Evitare l’applicazione in presenza di gelo, forte vento e pioggia o di sole battente.
· Non mescolare mai con altri materiali o additivi.
· Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l’utilizzo.



RESA
· 18/20 mq  per   quintale


IMMAGAZZINAGGIO




Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.
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