# SCHEDA TECNICA

# BETONfibra

# intonaco fibrorinforzato

# BIANCO E GRIGIO

Intonaco premiscelato

composto da leganti   idraulici, fibre,

sabbie selezionate ed additivi specifici per migliorarne la lavorabilita’ e   l’adesione

INDICAZIONI DI IMPIEGO  Applicabile come intonaco di fondo, su supporti adeguatamente

preparati , asciutti, puliti e stagionati come:

Murature miste/Calcestruzzo /Murature in laterizio e termo

laterizio/  Blocchi in cemento /Pietra naturale(tufo e arenaria)

Nel caso di utilizzo come intonaco, non applicabile su :

- Supporti in gesso

- Supporti verniciati

- Supporti vecchi con scarsa consistenza senza aver eseguito prima una adeguata preparazione

- Murature soggette a risalita di umidità

- Supporti in fibrocemento o pannelli isolanti

Essendo un prodotto di fondo deve essere sempre coperto da un sistema di finitura

CARATTERISTICHE 
TECNICHE

Peso specifico: 1,4 c.a. kg/l
Aspetto: polvere bianca o grigia
Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e alla temperatura esterna. 
L’installazione di prodotti di finitura (prodotti a base di silicati, acril-silossanici, vinilici, acrilici sia fratazzati che a pittura idoneamente fissativati) dovrà avvenire dopo almeno 8 giorni dall’installazione, a supporto completamente asciutto.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE

- Versare prima l’acqua e poi il prodotto lentamente miscelando l’impasto con un agitatore meccanico (a basso numero di giri) fino ad ottenere la consistenza desiderata.

- È consigliabile inumidire il supporto prima dell’applicazione, in particolare nei periodi caldi.

- Dopo aver bagnato leggermente il supporto applicare manualmente con fratazzo di acciaio a due mani, eseguendo spessori massimi di 3-4 mm. per strato in base al tipo di supporto

- Rifinire ,quindi, con fratazzo a spugna

- Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.

- Evitare l’applicazione in presenza di gelo, forte vento e pioggia o di sole battente.

- Non mescolare mai con altri materiali o additivi.

- Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l’utilizzo.

RESA

- 18/20 mq  per   quintale

IMMAGAZZINAGGIO

Colorificio Militello s.r.l.                                                                                                                 TEL. 0922 479302

Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (Ag)    E-mail  colmilitello@gmail.comlitello@gmail.com

Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.

colmilitello@gmail.com

colmilitello@gmail.com