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Descrizione generata automaticamente]SCHEDA TECNICA
BETONPLUS SUPER RASANTE 
BIANCO E GRIGIO

malta monocomponente
 indicata per la 
rasatura di pareti 
esterne, l’incollaggio 
e la rasatura di pannelli
 termoinsolanti per
 sistemi a cappotto


INDICAZIONI DI IMPIEGO

Malta indicata per l’incollaggio e la successiva
rasatura dei pannelli in polistirene e in polistirene grafitato, applicabile anche su muratura non intonacata, muratura intonacata e calcestruzzo.

CARATTERISTICHE 
TECNICHE





Peso specifico: 1,4 c.a. kg/l
Aspetto: polvere bianca o grigia
Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e alla temperatura esterna. 
MARCATURA CE secondo EN 998-1
L’installazione di prodotti di finitura (prodotti a base di silicati, acril-silossanici, vinilici, acrilici sia fratazzati che a pittura idoneamente fissativati) dovrà avvenire dopo almeno 10 giorni dall’installazione, a supporto completamente asciutto.




INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE





· Il sottofondo deve essere asciutto e pulito da polvere, oli e grassi.
· Acqua di impasto circa il 25%. Versare prima l’acqua e poi il prodotto lentamente, miscelando l’impasto con un agitatore meccanico fino ad ottenere la consistenza desiderata.
· Applicare in spessori fino a 5mm.
· Temperatura di applicazione: da +5°C a +35°C.
· Evitare l’applicazione in presenza di gelo, forte vento e pioggia.
· È consigliabile inumidire il supporto prima dell’applicazione, in particolare nei periodi caldi.
· Non mescolare mai con altri materiali o additivi.
· Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l’utilizzo.



RESA
· Incollaggio a piena superficie: da 3 kg/mq a 3.5 kg/mq.
· Rasatura: circa 3 kg/mq per strato.



IMMAGAZZINAGGIO




Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.
A queste condizioni, la stabilità del prodotto è di circa un anno dalla data di confezionamento indicata sul sacco.


INDICAZIONI DI 
SICUREZZA
Vedi scheda di sicurezza allegata
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