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Descrizione generata automaticamente]SCHEDA TECNICA
		ecomural
intonaco per il rivestimento di pareti esterne  




                                                





PRODOTTO INDICATO PER IMPERMEABILIZZARE E RIFINIRE ESTETICAMENTE LE PARETI ESTERNE DEGLI EDIFICI A EFFETTO SPATOLATO. HA COME CARATTERISTICHE PRIMARIE :
· UN’ELEVATISSIMA RESISTENZA  AGLI AGENTI   ATMOSFERICI
· UN’ALTA CAPICITÀ IMPERMEABILIZZANTE
                            E  UN’ELEVATA TRASPIRABILITÀ

[bookmark: _Hlk180048502]INDICAZIONI DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE TECNICHE






Prodotto idoneo a rifinire pareti, esterne, applicabile direttamente sul rinzaffo

                                                             Colori: bianco  
tinte chiare
 tinte scure         
                                                Peso specifico: 1,4 c.a. kg/l 
Aspetto: in base alla tinta scelta
Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e alla temperatura esterna. 


INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE















Il prodotto va applicato a due mani su superfici ruvide (rinzaffo) e umide. 
La prima mano va applicata con spatola di acciaio , la seconda , applicata con spatola di acciaio e rifinita con spatola di plastica. 
Tra la prima e la seconda mano deve intercorrere un lasso di tempo di circa 8 ore a seconda della temperatura esterna .Essendo un prodotto a leganti naturali è importante effettuare l’impasto sempre con la stessa percentuale di acqua (circa il 20%) per evitare viraggi di colore nelle tinte più scure .
E’ essenziale , inoltre, che il materiale applicato non venga più bagnato per alcuni giorni, neanche da una eventuale pioggia, in particolare quando la tinta scelta è scura, per evitare colature e affioramenti.
È consigliabile al fine di evitare macchie e affioramenti, e per aumentare l’impermeabilizzazione dell’intonaco. Trattare la superficie 24 ore dopo l’applicazione della seconda mano , con un impregnante trasparente di natura silossanica

RESA
  circa 7 kg per mq.


IMMAGAZZINAGGIO


Conservare in luogo asciutto per un periodo non superiore a 90gg 
Confezione: sacco da  kg.25


INDICAZIONI  DI SICUREZZA
 
Vedi scheda di sicurezza allegata
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