# SCHEDA TECNICA

# ecomural

# intonaco per il rivestimento di pareti esterne

PRODOTTO INDICATO PER IMPERMEABILIZZARE E RIFINIRE ESTETICAMENTE LE PARETI ESTERNE DEGLI EDIFICI A EFFETTO SPATOLATO. HA COME CARATTERISTICHE PRIMARIE :

- UN’ELEVATISSIMA RESISTENZA  AGLI AGENTI   ATMOSFERICI

- UN’ALTA CAPICITÀ IMPERMEABILIZZANTE

E  UN’ELEVATA TRASPIRABILITÀ

INDICAZIONI DI IMPIEGO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto idoneo a rifinire pareti, esterne, applicabile direttamente sul rinzaffo

Colori: bianco

tinte chiare

tinte scure

Peso specifico: 1,4 c.a. kg/l

Aspetto: in base alla tinta scelta
Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e alla temperatura esterna.

INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE

Il prodotto va applicato a due mani su superfici ruvide (rinzaffo) e umide.

La prima mano va applicata con spatola di acciaio , la seconda , applicata con spatola di acciaio e rifinita con spatola di plastica.

Tra la prima e la seconda mano deve intercorrere un lasso di tempo di circa 8 ore a seconda della temperatura esterna .Essendo un prodotto a leganti naturali è importante effettuare l’impasto sempre con la stessa percentuale di acqua (circa il 20%) per evitare viraggi di colore nelle tinte più scure .

E’ essenziale , inoltre, che il materiale applicato non venga più bagnato per alcuni giorni, neanche da una eventuale pioggia, in particolare quando la tinta scelta è scura, per evitare colature e affioramenti.

È consigliabile al fine di evitare macchie e affioramenti, e per aumentare l’impermeabilizzazione dell’intonaco. Trattare la superficie 24 ore dopo l’applicazione della seconda mano , con un impregnante trasparente di natura silossanica

RESA

circa 7 kg per mq.

IMMAGAZZINAGGIO

Conservare in luogo asciutto per un periodo non superiore a 90gg

Confezione: sacco da  kg.25

INDICAZIONI  DI SICUREZZA

Vedi scheda di sicurezza allegata

Colorificio Militello s.r.l.                                                                                                                 TEL. 0922 479302
Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (AG)                                                                         colmilitello@gmail.com