





[image: Immagine che contiene testo

Descrizione generata automaticamente]SCHEDA TECNICA
kelicoll
adesivo speciale al quarzo per piastrelle

                                    PRODOTTO INDICATO PER LA MESSA IN POSA      DI PIASTRELLE IN CERAMICA E MATERIALE LAPIDEO

INDICAZIONI DI    IMPIEGO


  

                                                                                     
CARATTERISTICHE 
TECNICHE
                                                              
               Campi di applicazione:
Incollaggio all’esterno e all’interno di piastrelle in ceramica , monocottura , gres porcellanato, klinker , cotto, materiali lapidei.
Prodotto indicato per la messa in posa di pavimentazioni sia interne che esterne  idoneo su fondi cementizi assorbenti.

Calpestabilita: dopo  24 ORE dalla messa in posa
    Colore: bianco
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 INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE                   Impastare 7/8 litri di acqua pulita per  sacco. 
  Durata dell’impasto circa 7/8 ore.
Stendere il prodotto sul sottofondo con spatola dentata.
In casi particolari come piastrelle di grandi dimensioni , pavimentazione esterne spalmare l’adesivo anche sulla piastrella.
Il fondo di posa deve essere compatto  e privo di polvere.
Nel caso in cui la piastrella sia polverosa lavarla tuffandola in acqua pulita, prima dell’applicazione .
Temperatura ambiente : min + 6°C / max +35°C
Non applicare il prodotto in presenza di forte vento, pioggia
	o di sole battente.		 







RESA
 Circa  5 mq. per sacco


IMMAGAZZINAGGIO



Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.



INDICAZIONI DI 
SICUREZZA
Vedi scheda di sicurezza allegata
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