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Descrizione generata automaticamente]SCHEDA TECNICA
maltaplus
malta premiscelata

malta premiscelata
 (x rinzaffo)da applicare con 
intonacatrice o a mano
per sottofondo di superfici interne ed esterne.
                a base di carbonato di calcio , cemento425, una piccola percentuale di fiore di calce idrata e additivi specifici.


INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile ,come intonaco di fondo, su supporti   adeguatamente preparati ,come: laterizi , termolaterizio ,   blocchi di cemento o strutture in calcestruzzo.
CARATTERISTICHE 
TECNICHE





Peso specifico: 1,4 c.a. kg/l
Aspetto: polvere grigia
Spessore massimo degli inerti: da 0 a 1.5 mm. 
Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e alla temperatura esterna. 





INDICAZIONI PER L’APPLICAZIONE







Qualsiasi supporto utilizzato dovrà essere compatto, resistente e inumidito.
  Non applicare su supporti gelati.
Applicare il prodotto su supporti non omogenei previa preparazione con rete.
Temperatura ambiente :min +5 °C/ max + 35°C
Impastare la malta con circa 4/5 litri di acqua per sacco.
   Applicare e livellare dopo alcuni minuti 
con staggia di  alluminio  
Dopo circa 4/7 ore , a seconda della temperatura , rabottare e perfezionare angoli e spigoli.




RESA
  A seconda dello spessore

 
IMMAGAZZINAGGIO




Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.



INDICAZIONI DI 
SICUREZZA
Vedi scheda di sicurezza allegata
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