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	  SCHEDA TECNICA
                         ecomural 
	         tonachina ritardata per la finitura di pareti interne
                                      
 intonaco  a base di fiore di 
calcE IDRATA, CEMENTO E
 INERTI CALCAREI SELEZIONATI
                                           PER LA RIFINITURA DI PARETI INTERNE    

INDICAZIONI DI IMPIEGO                       Applicabile come intonaco su rinzaffi adeguatamente
                                                                           preparati ,asciutti  e puliti

     
       
CARATTERISTICHE                                    Peso specifico: 1,4 c.a. kg/l 
TECNICHE                                                      Aspetto: polvere bianca 
                                                                           Spessore massimo degli inerti: 0,65 mm
                                                                           Tempo di essiccazione: in relazione all’assorbimento del supporto e
                                                                           Della temperatura esterna .Sovraverniciabile dopo circa 8 giorni              
.
	
INDICAZIONI PER                                     Il sottofondo deve essere ripulito da polveri, oli e grassi     
L’APPLICAZIONE
· Acqua di impasto circa il 25%.Versare prima l’acqua e poi il prodotto         lentamente,        miscelando       l’impasto con un  agitatore fino ad ottenere la consistenza desiderata

· Applicare in spessori fino a 3/4mm per strato

· Temperatura di applicazione :da +5°C a +35°C.
· Evitare l’applicazione in presenza di gelo forte vento e
· pioggia  o di sole battente

· Applicare manualmente con fratazzo di acciao, a due mani e rifinire con fratazzo spugna




· Non mescolare mai con altri materiali o additivi

·       Non impastare   il giorno prima ma possibilmente  lavorare   
                                                                         con tonachina  impastata da una  o due ore                                                             
· Pulizia degli attrezzi: con acqua, subito dopo l’utilizzo.   
  
RESA                                                        18 mq. per quintale
  

[bookmark: _Hlk179980104]IMMAGAZZINAGGIO                    Il prodotto, immagazzinato in sacchi da 25 kg, deve essere conservato  negli imballi originali integri, al riparo dall’umidità, ad una temperatura minima di 5 °C e massima di 30 °C.
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