SCHEDA TECNICA FISSATIVO VINILICO

FONDO VINILICO ALL’AC/IMPREGNANTE.

PRODOTTO A  BASE DI RESINA VINILICA IDEALE PER INTERNI ED ESTERNI PRIMA DELLE APPLICAZIONI  DI PITTURE VINILICHE. MIGLIORA LA COESIONE E UNIFORMA GLI ASSORBIMENTI DEI SUPPORTI.

CARATTERISTICHE                                         Natura del legante: polimero vinilico in dispersione  acquosa

TECNICHE

            - Resa: circa 6/7 mq x litro

Sovraverniciabilità: dopo qualche ora dall’applicazione

INDICAZIONE PER

L’APPLICAZIONE

Diluire con acqua al momento dell’uso. Assicurasi che le superfici da trattare siano stagionate , asciutte e non contaminate da muffe. In tale caso igienizzare le pareti prima del trattamento. Applicare una mano, a pennello o a rullo o anche a spruzzo avendo cura di proteggere bene le superfici da non trattare                                            Temperatura ambiente: MIN +5°C/ MAX +35°C

Attrezzi: pennello , rullo, airless

Diluizione : all’80-90 % con acqua

La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso

ASPETTO                                                                                                                    bianco lattiginoso

Confezioni: lt 14 , lt.4 , lt2,5

STOCCAGGIO                                                                Conservare il prodotto non diluito e al riparo   dal sole, dal gelo e da fonti di calore.

Colorificio Militello s.r.l.                                                                                                                 TEL. 0922 479302
Contrada Merceri - 92020 Santa Elisabetta (AG)                                                                         colmilitello@gmail.com