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	                   SCHEDA TECNICA 
     RASANTE IN POLVERE A BASE CALCE
     



PRODOTTO NATURALE E TRASPIRANTE OTTENUTO CON FIORE DI CALCE IDRATA , CARBONATO DI CALCIO E RITARDANTI NATURALI. INDICATO PER RIFINIRE , RASARE E MARMORIZZARE TONACHINE INTERNE.

INDICAZIONE PER                    Il prodotto va applicato a due mani , necessariamente , su tonachine
[bookmark: _Hlk183675244]L’APPLICAZIONE                          fresche , installate da non più di 24 ore.  L’applicazione su        intonaci vecchi o già imbiancati è assolutamente sconsigliata.
                                            L’impasto si ottiene versando l’acqua nel recipiente e versando la polvere in maniera graduale e miscelare con miscelatore a basso numero di giri. 
Applicare a due mani con spatola di acciaio effettuando un’energica pressione per evitare la formazione di bolle  d’aria. 
                                                                                
· Temperatura ambiente: MIN +5°C/ MAX +35°C
· Attrezzi: frattazzo in alluminio
· Diluizione:circa 4,5 lt di acqua per sacco.
· La pulizia degli attrezzi va effettuata subito dopo l’uso

  ASPETTO                                                                                                                                    bianco
                                                                                                                     Confezioni:      kg 20 , 
  
STOCCAGGIO                                                                Conservare il prodotto al riparo   dal sole, dal gelo e da fonti di calore.
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INDICAZIONI DI    SICUREZZA   Vedi scheda di sicurezza allegata  
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